ВЫПИСКА из ГОСТ 3282-74

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.

Проволока предназначена для изготовления гвоздей, увязки, ограждений и других бытовых изделий. Проволока изготавливается: по виду обработки (термически обработанная и термически необработанная); по виду поверхности (без покрытия и с цинковым покрытием).

Рекомендации по выбору марки стали

| Диаметр проволоки, мм | Марка стали |
| --- | --- |
| 0.3-0.9 | 08кп, 1кп, 1пс, 1сп, Cв08, T |
| 0.9-2.2 | 08кп, 1кп, 1пс, 1сп, 2кп, 2пс, 2сп, Cв08, T |
| 2.2-3.0 | 1кп, 1пс, 1сп, 2кп, 2пс, 2сп, Cт0, T |
| 3.0-4.0 | 1кп, 1пс, 1сп, 2кп, 2пс, 2сп, Cт0, T |
| 4.0-8.0 | 2кп, 2пс, 2сп, 3кп, 3пс, 3сп, Cт0 |

Механические свойства проволоки т/н

| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм2) | Относит. удлинен., % для термически обработанной проволоки не менее | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термически необработанная | Термически обработанная |  |  |
|  | 1 группа | 2 группа | без покрыт. | с покрыт. | без покрыт. | с покрыт. |  |
| 0,2-0,32 | 690-1370 (70-140) | 690-1370 (70-140) |  |  | 15 |  |  |
| 0,32-0,40 | --- | --- |  |  | --- |  |  |
| 0,40-0,45 | --- | --- |  |  |  |  |  |
| 0,45-0,50 | 690-1270 (70-130) | 690-180 (70-120) | 290-490 (30-50) | 340-540 (35-55) | --- |  |  |
| 0,50-0,63 | --- | --- |  |  | --- |  |  |
| 0,63-0,80 | --- | --- |  |  | --- |  |  |
| 0,85 | --- | --- |  |  | --- | 12 | 35 |
| 0,85-1,00 | --- | --- |  |  | --- | --- | 35 |
| 1,00-1,20 | 590-1270 (60-130) | --- |  |  | --- | --- | 40 |
| 1,2-1,60 | 590-1180 (60-120) | 690-980 (70-100) |  |  | --- | --- | 50 |
| 1,60-2,00 | --- | --- |  |  | --- | --- | --- |
| 2,20 | --- | --- |  |  | --- | --- | 60 |
| 2,50 | --- | --- |  |  | --- | --- | --- |
| 2,80 | 540-1080 (55-110) | 640-930 (65-95) |  |  | 20 | 18 | 70 |
| 2,80-3,20 | --- | --- |  |  | --- | --- | --- |
| 3,20-3,60 | 440-390 (45-95) | --- |  |  | --- |  |  |
| 3,60-4,50 | 440-930 (45-95) | 590-880 (60-90) |  |  | 20 |  |  |
| 4,50-5,50 | 390-830 (40-85) | 490-780 (50-80) |  |  | --- |  |  |
| 5,50-6,00 | --- | --- |  |  | --- |  |  |
| 6,00-7,50 | --- | --- |  |  | --- |  |  |
| 8,00 | 390-780 (40-80) | --- |  |  |  |  |  |

Оцинкованная проволока диаметром 0,8 - 3,0 мм поставляется в мотках массой не более 80 кг.

Термообработанная проволока диаметром 0,8 - 6,0 мм поставляется в мотках массой не более 130 кг.

Светлая проволока диаметром:

0,20 - 2,00мм - в мотках массой не более 150 кг

2,50 - 5,00мм - в бухтах массой 500 - 1200 кг

6,00 - 8,00мм - в мотках массой не более 200 кг.